ICS 73.160.

CCS H 70/74

团		体		标		准

T/ CCPMA XXXXX-2024T/CSTM XXXXX—2024

水雾化高锰无磁钢粉

Water-atomized high manganese non-magnetic steel powder

2024-XX-XX 发布                                      2024-XX-XX 实施

粉末冶金产业技术创新战略联盟

联合发布

中关村材料试验技术联盟

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由北京粉末冶金产业技术创新战略联盟提出。

本标准起草单位：鲁银新材料科技有限公司，鲁银新材料技术研发有限公司，广东粤海华金科技股份有限公司，中南大学，华南理工大学，鞍钢（鞍山）冶金粉材有限公司等。

本标准主要起草人：王昌东，尹墨阳，刘增林，张德金，陈家坚，刘锋，阚洪成，商鑫亭，肖志瑜，李朋昌，李江，周振龙等。

本标准202X年XX月首次发布。

引    言

水雾化高锰无磁钢粉是一种通过水雾化工艺制备的高性能金属粉末材料，它由高锰钢钢液在高压水的雾化和冷却作用下形成，经过脱水干燥、过筛分级、合批等后续工序，最终得到具有特定牌号的高锰钢粉末。

水雾化高锰无磁钢粉具有显著的无磁性能，使其在电磁环境下的应用极具优势，利用该材料制备的粉末冶金制品具备近净成形、高尺寸精度、高材料利用率的优点，与铜和奥氏体不锈钢等传统材料相比，有明显的成本优势，特别适合于复杂形状产品的批量生产，在电力电气、轨道交通、高新技术等多个领域中具备广泛的应用。

范围

水雾化高锰无磁钢粉

本文件规定了水雾化高锰无磁钢粉（以下简称高锰粉）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志和储运。

本文件适用于水雾化法生产的高锰粉，主要应用于粉末冶金制品的原料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14265   金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480  	 金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1481    金属粉末(不包括硬质合金粉末)在单轴压制中压缩性的测定

GB/T 1482    金属粉末流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)

GB/T 20123   钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法）

GB/T 5314 	 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 221     钢铁产品牌号表示方法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 223.4   钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法

SN/T 2718	 不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

- 产品分类及牌号

- 4.1 产品分类

本产品按照成分不同分为FSW50Mn7Mo、FSW50Mn13Mo、FSW50Mn13、FSW50Mn13Cr2、FSW50Mn13W、FSW50Mn13CrMo、FSW50Mn13Ni3、FSW50Mn14Mo、FSW50Mn18、FSW50Mn18Cr2等高锰钢粉。

- 4.2 牌号表示方法

FSW  85Mn7Mo

依据GB/T 221中3.6合金结构钢和合金弹簧钢规定对合金成分进行表示。

F代表粉末，S代表以水为雾化介质，W代表雾化。

- 技术要求

5.1 高锰粉的化学成分和物理性能应符合表1规定。

5.2 高锰粉中不得混有肉眼可见的外来杂物，不得有受潮、结块、锈蚀等现象。

- 5.3 在用显微镜观察时，高锰粉的颗粒形状呈不规则形状。

- 5.4 需方对高锰粉产品的性能另有特殊要求时，可由供需双方另行合同约定。

- 试验方法

6.1 粉末产品的取样方法按GB/T 5314进行

6.2 化学分析

6.2.1高锰粉中C、S按GB/T 20123进行测定。

6.2.2高锰粉中Mn按GB/T 223.4进行测定。

6.2.3高锰粉中Si、P、Cr、Ni、Cu、Mo按SN/T 2718进行测定。

6.2.4 全氧含量测定按照GB/T 11066.12 进行测定。

6.3 物理性能测定

松装密度、流动性、压缩性的测定及筛分析分别按GB/T 1479.1、GB/T 1482、GB/T 1481、GB/T 1480进行测定。

6.3.1 松装密度按GB/T 1479.1进行测定。

6.3.2 流动性按GB/T 1482进行测试。

6.3.3 压缩性按GB/T 1481进行测试。测试时，外加硬脂酸锌1 %（粉末润滑），成形时的压强为600MPa。

6.3.4 筛分析按GB/T 1480进行测试。筛分析粒度范围可根据客户要求进行调整。

6.4 颗粒形态检查

用显微镜检查高锰粉颗粒的形态。

6.5 外观

在自然光下目测。

- 检验规则

7.1高锰粉由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件规定，并填写质量证明书。

7.2高锰粉应成批提交验收。

7.3 检验结果不符合本文件规定时，应在该批成品粉中取双倍数量的样品，并对有关项目进行复验，仍不合格时，判定不合格。

- 7.4 需方对收到的高锰粉产品可按本文件规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应在收到该产品之日起的一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。若需仲裁时，由供需双方共同在需方对所收产品取样验证。

- 7.5 测试数值修正按照GB/T 8170执行。

- 包装、标志和储运

8.1高锰粉产品应采用干净、不易吸潮且不易破损的包装容器（如双层塑料袋分别烫口外加尼龙编织袋扎口、桶装等）严密包装，通常净重为1000kg或25kg。也可由供需双方另行商定其它的包装方法包装。包装物应采用绿色可回收再利用材料。

8.2 包装物外层应标明：产品名称、牌号、批号、净重、供方名称和地址，并印有“防雨防潮”标识。包装物外层可以用二维码进行标识，内容包含：产品名称、牌号、批号、净重、质量参数、供方名称和地址。

8.3 运输与贮存：防雨防潮，通风干燥，防止包装破损。

8.4 每批产品应附有纸质或电子质量证明书，其中注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号、批号、批重；

- 各项检验结果及质量检验部门印记；

- 检验日期；

- 本标准号。

表1 水雾化高锰无磁钢粉的化学成分及物理性能

| 牌号 | 化学成分/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛分析/ % |  |  | 流动性 | 松装 密度 | 压缩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | W | O | Fe | ＞150μm | 80-150μm | <80μm | sec/50g | g/cm3 | g/cm3（600MPa） |
| FSW50Mn7Mo | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 6~8 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | 0.9~1.2 | - | - | ≤1.2 | Bal | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn13Mo | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 11~14 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | 0.9~1.2 | - | - | ≤1.2 | Bal | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn13 | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 11~14 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | - | - | - | ≤1.2 | Bal | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn13Cr2 | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 11~14 | ≤0.1 | ≤0.1 | 1.5~2.5 | - | - | - | ≤1.2 | Bal | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn13W | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 11~14 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | - | - | 0.9~1.2 | ≤1.2 | Bal | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn13CrMo | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 11~14 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.4~1.2 | 0.4~1.2 | - | - | ≤1.2 | Bal | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn13Ni3 | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 11~14 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | - | 3~4 | - | ≤1.2 | Bal | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn14Mo | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 13~15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | 1.0~1.8 | - | - | ≤1.2 |  | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn18 | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 16~19 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | - | - | - | ≤1.2 |  | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |
| FSW50Mn18Cr2 | 0.5~1.2 | ≤1.0 | 16~19 | ≤0.1 | ≤0.1 | 1.5~2.5 | - | - | - | ≤1.2 |  | ≤1% | Bal | ≥70% | 25-40 | 2.6-3.2 | ≥5.5 |